Standard xerografického papíru A3 a A4

| Parametr | Kvalita "A" | Kvalita „B“ | Kvalita „C“ | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plošná hmotnost | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | ČSN EN ISO 536 |
| Opacita | min. 92 % | min. 91 % | min. 90 % | ISO 2471 |
| Bělost CIE | min. 168 | min. 161 | min. 146 | ISO 11475 |
| Hladkost dle Bendtsena (rub i líc) | max. 180 ml | max. 200 ml | max. 210 ml | ČSN ISO 8791-2 |
| Formát | A3, A4 | A3, A4 | A3, A4 | ČSN EN ISO 216 |
| Oboustranný tisk | ANO | ANO | ANO/NE |  |
| Barevný tisk | ANO | ANO | ANO/NE |  |
| Laserový tisk | ANO | ANO | ANO/NE |  |
| Inkoustový tisk | ANO | ANO | ANO/NE |  |
| Ekologická značka/ Certifikace | EU Ecolabel | EU Ecolabel | min. ECF a FSC/PEFC/EU Ecolabel |  |
| Tloušťka | min. 107 µm | min. 103 µm | min. 100 µm | ČSN EN ISO 534 |
| Archivace | ANO | ANO | ANO/NE | ISO 9706 |

Aplikace Standardu v technické specifikaci veřejné zakázky probíhá dle následujících zásad:

- Dodavatel je oprávněn nabídnout lepší hodnoty parametrů, než požaduje zadavatel (s výjimkou parametru Plošná hmotnost), pokud v zadávacích podmínkách není zadavatelem stanoveno jinak.

- Parametr plošná hmotnost představuje obchodní označení typu kancelářského papíru.

- Pro splnění kritéria technické specifikace u parametrů opacita, bělost CIE a tloušťka je rozhodná střední hodnota parametru, která v nabídce dodavatele musí dosáhnout alespoň minimální hodnoty uvedené ve standardu. Pro splnění kritéria technické specifikace u parametru hladkost dle Bendtsena (rub i líc) je rozhodná střední hodnota parametru, která v nabídce dodavatele nesmí přesáhnout maximální hodnotu uvedenou ve standardu. Střední hodnotou parametru se rozumí údaj udávaný výrobcem kancelářského papíru.

- Existence odchylek u jednotlivých parametrů technické specifikace není na závadu (dodavatel např. v nabídce uvede bělost CIE 168 ± 3). Pro posouzení splnění požadavků bude i v takovém případě rozhodující střední hodnota parametru uváděná výrobcem. Pouze pomocí odchylky nelze dosáhnout splnění parametru technické specifikace - např. nabízená hodnota bělosti CIE 167 ± 3 nebude u kvality A dostačující pro splnění požadavku. Obdobně platí, že existence odchylky, která v plném rozsahu nedosahuje požadavku zadavatele, není důvodem pro nesplnění parametru – nabízená hodnota bělosti CIE 169 ± 3 tak splňuje požadavky u kvality A, protože střední hodnota překračuje minimální hodnotu uvedenou ve standardu.

- V případě, že dodavatel nabídne více druhů kancelářského papíru pro jednu kategorii kvality, zadavatel dodavatele nevyloučí, pokud alespoň jeden druh kancelářského papíru bude v dané kategorii splňovat požadavky dle technické specifikace. Zadavatel v takovém případě uzavře smlouvu na dodávku jen těch druhů kancelářského papíru, které splňují požadavky uvedené v technické specifikaci.

U parametru hladkost je akceptován přepočet při provedení zkoušky dle normy normy ISO 8791- 2 (Stanovení drsnosti/hladkosti: metody úniku vzduchu) na ISO 5627 (Stanovení hladkosti podle Bekka - hodnoty v sekundách). Současně je nutno dodržet požadovanou hodnotu „hladkosti“ u obou stran papíru, tj. pro rub i líc.

Lomítko použito ve smyslu „nebo“.